AO263/OS263/NB2378

Autorizovaná osoba / Notifikovaná osoba (AO/NB)

Authorized Body / Notified Body (AB/NB)/

POŽADAVKY NA VÝROBCE (MONTÁŽNÍ FIRMY) K PROVÁDĚNÍ BEZPEČNÝCH KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ VÝROBKŮ, KONSTRUKCÍ STAVEBNÍCH DÍLŮ A STAVEB, STROJNÍCH DÍLŮ I ZAŘÍZENÍ,  KONSTRUKCÍ CELKŮ TECHNOLOGICKÝCH NEBO  TECHNICKÝCH PRŮMYSLOVÝCH  ZAŘÍZENÍ DLE ČSN EN 1090-1, 2 A 3 I EV. JINÝCH EN A ISO NOREM

V Brně 01.10.2016

Dle předpisu zák. č. 90/2016 Sb., zák. č. 91/2016 Sb. i zák. č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o bezpečných výrobcích, dále dle Nařízení vlády NV ČR (právně-technických předpisů), EU Směrnic a Nařízení EU Parlamentu (ES, EHS, EC, EUS, NEP), pro stavební výrobky, strojní, tlaková, plynová, dopravní, manipulační, energetická, tepelná zařízení a dále i dle harmonizovaných technických norem i výrobkových a technicky určených norem je požadováno níže uvedené. Důvodem stanovených požadavků je uvádět na trh a do provozu bezpečné výrobky s předepsanou životností a spolehlivostí a to na základě kritérií rizik zpracovaných a vydaných výrobcem (zhotovitelem) v návodu na provoz a údržbu, kontrolu i diagnostiku výrobku, ev. zařízení. To se požaduje v souladu s harmonizovanými  (výrobkovými) normami.

(Od 10.5.2013 v ČR platí nová Směrnice EU č. 305/2011 (CPR), která nahrazuje Směrnici EU 89/106/EHS (CPD) i NV ČR č. 190/1992 Sb.). „Osvědčování (certifikace) o stálosti vlastností výrobků“ a „Osvědčování (certifikace) o shodě řízení výroby“ bude v ČR zahájeno přes OS, AO/NB od 01.07.2013.

Jsou to následující požadavky na kovové konstrukční díly a konstrukce výrobků:

- Zavedený (certifikovaný) systém kvality dle ČSN EN ISO 9001 (QMS), ČSN EN ISO 3834 (WQMS), ev. ČSN EN ISO 14001 (EMS) i ČSN OHSAS 18001 (SMS), ČSN EN 1090-1 (FPC), dle výrobkových norem (příručky a směrnice kvality, postupy pro provádění výrobků i dodržování jejich kvality, metrologické zásady aj.)

- Kvalifikované postupy výroby (montáže), speciálních (zvláštních) technologických procesů, např. svařování (WPS, WPQR dle ČSN EN ISO 15607, ČSN EN ISO 15609, ČSN EN ISO 15614, aj.), tváření (ohýbání, kování, lisování), slévání, obrábění, povrchové úpravy dle výrobkových norem

- Kvalifikovaný personál - manažer kvality dle ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001, ČSN OHSAS 18001, auditor kvality dle ČSN EN ISO 19011, svářečský dozor dle ČSN EN ISO 14731, kontrolora NDT dle ČSN EN ISO 9712 (dříve ČSN EN 473), ČSN EN ISO 17637, ČSN EN ISO 17635, ČSN EN 13018, kvalifikovaní svářeči dle ČSN EN 287-1 a 6, ČSN EN ISO 9606-1, 2, 3, 4, 5, ČSN EN 287-6, ČSN EN ISO 17660-1 a 2, ČSN EN ISO 14732 (operátoři, seřizovači), ČSN EN 12732, ČSN EN ISO 13585 (páječů)

- Posouzení shody předepsané a také požadované technické dokumentace a výpočtové dokumentace, tj. projekční, konstrukční, provozní (návod na provoz a údržbu), výrobní, montážní, technologické, kontrolní, zkušební, diagnostické a revizní, prohlášení o shodě, prohlášení o vlastnostech výrobku a jeho provedení

- Schválené technické materiály pro výrobky – základní, přídavné, pomocné, spojovací, nátěrové, výkovky, odlitky, výlisky, technické ochranné plyny dle požadavku výrobkových a technických norem a to s dokumenty kontroly dle ČSN EN 10204 (2.1, 2.2, 3.1 a 3.2), v souladu s ČSN EN 10021 a ČSN EN 10168, aj.

- Certifikáty výrobků a systému kvality – CE (ES) Certifikát výrobku, Osvědčení (Certifikát) o stálosti vlastností výrobku, Osvědčení (Certifikát) o shodě řízení výroby, Certifikát systému kvality, Certifikát zvláštního technologického procesu (svařování, tváření, tepelného zpracování, povrchové úpravy) dle výrobkových norem, právně-technických předpisů aj. (tj. posouzení shody systému kvality a řízení kvality)

- Certifikáty způsobilosti výrobce (montážní firmy) - k provádění kovových konstrukcí výrobků (zařízení) dle ČSN EN 1090-1,2 a 3 (ocelové a hliníkové konstrukce) aj. např. pro tlaková zařízení, plynová zařízení apod.

- Vystavené protokoly z kontrol a zkoušek výrobků – protokol o zkouškách výrobních, montážních, stavebních, celkových, konečných, validačních, NDT (VT, rozměrů, PT, MT, RT, UT, LT - těsnosti, TZ - tlakové zkoušce, AE, ET aj.), DT (destrukčních) dle výrobkové normy, právně-technického předpisu (NV, ES, EHS, EC, NEP), ČSN EN ISO 17635, kontraktu (smlouvy), objednávky výrobku, výrobní a montážní kontrolní protokol komplexnosti výrobku, protokol funkční zkoušky, protokoly z kooperačních činností na konstrukčních dílech (částech) výrobku, protokol o předání výrobku, technologického, technického zařízení (vyhrazeného, vybraného i určeného předpisy ČR a EU).